Кладка из кирпича. Чистые нормы расхода*

Стены сплошные простые без облицовки. Толщина швов – 10мм. В нормах не учтен бой кирпича ~5%

| № | Материал | Размеры изделия ПЗСМ, мм | Ед. изм. | Толщина сплошной кладки стен в кирпичах (1=250 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| Расход материала | на 1м2 кладки | на 1м3 кладки | на 1м2 кладки | на 1м3 кладки | на 1м2 кладки | на 1м3 кладки | на 1м2 кладки | на 1м3 кладки |
| 1 | Кирпич полнотелый | 250*120*65 | шт. | 51 | 427 | 103 | 402 | 154 | 400 | 205 | 398 |
|  | Сухая кладочная смесь** | мешки по 25 кг | 1,5 | 12,5 | 4,1 | 16,2 | 6,4 | 16,6 | 8,3 | 17,2 |
| 2 | Кирпич пустотелый | 250*120*65 | шт. | 51 | 427 | 103 | 402 | 154 | 400 | 205 | 398 |
|  | Сухая кладочная смесь** | мешки по 25 кг | 1,5 | 12,6 | 4,2 | 16,3 | 6,4 | 16,7 | 8,4 | 17,3 |
| 3 | Кирпич утолщенный (полуторный) | 250*120*88 | шт. | 39 | 327 | 78 | 308 | 118 | 306 | 157 | 308 |
|  | Сухая кладочная смесь** | мешки по 25 кг | 1,2 | 10,3 | 3,6 | 14,2 | 5,6 | 14,6 | 7,2 | 14,2 |
| 4 | Камень | 250*120*138 | шт. | 26 | 217 | 54 | 209 | 78 | 203 | 104 | 204 |
|  | Сухая кладочная смесь** | мешки по 25 кг | 0,9 | 7,8 | 2,4 | 10,8 | 4,7 | 12,2 | 6,0 | 11,7 |
| 5 | Кирпич «Евро» | 250*85*65 | шт. | 51 | 603 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сухая кладочная смесь** | мешки по 25 кг | 1,1 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кирпич «Евро» 250*60*65 НОВИНКА | шт. | 51 | 854 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сухая кладочная смесь** | мешки по 25 кг | 1,1 | 17,8 | - | - | - | - | - | - |

* - по РДС 82-201-96. ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ от 1997-01-07

** - Максимальная плотность цветного кладочного раствора (готовой смеси) SCANEX - 2100кг/м3