«НЕОГАРД-2»*

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Инструкция по применению

Композиция  "НЕОГАРД-2" поставляется полностью готовыми к употреблению. Работы по их нанесению можно производить при температуре окружающего воздуха выше –10°C (14°F) при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков на обрабатываемую поверхность.

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и остатков строительного мусора. Не допускается наличия масляных пятен и потеков, остатков краски. Трещины (за исключением волосяных) должны быть заделаны. Поверхность недавно сформированного изделия дополнительной обработки, как правило, не требует. Желательно подвергать обработке сухую поверхность; в случае крайней необходимости возможна обработка влажной поверхности, однако при этом снижается глубина проникновения композиции в обрабатываемый материал и, как следствие, уменьшается срок службы готового покрытия.

Композиция наносятся кистью, валиком или распылителем достаточно обильно, но без образования потеков. Особое внимание следует уделить обработке дефектов поверхности (сколов, глубоких царапин). Возможна обработка погружением изделия в гидрофобизирующий состав на несколько минут. При нанесении состава в два слоя, второй наносится после впитывания, но до начала высыхания первого (обычно через 5-15 минут).

Необходимая гидрофобность обработанной поверхности наступает после ее полного высыхания, как правило, через 24 часа. В течение это срока необходимо предохранять обработанную поверхность от прямого воздействия атмосферных осадков. Высыхание должно происходить естественным путем; не допускается его ускорение путем нагревания обработанной поверхности с помощью строительного фена, паяльной лампы, газовой горелки и т.п.

Ни одна из композиций "НЕОГАРД" не предназначена для гидрофобизации изделий из дерева, металла и пластмасс. Следует избегать попадания композиций при их нанесении на такие изделия. При обработке изделий из некоторых сортов гипса возможно появление на поверхности изделия белого пушистого налета. Этот налет легко удаляется после полного высыхания состава с помощью мягкой сухой кисти или сухой ветоши.

При работе с композициями не допускается использования в качестве промежуточных емкостей сосудов, сделанных из металлов, особенно из алюминия и его сплавов или оцинкованного железа. Следует использовать сосуды из пластмассы или стекла. Нанесение композиций может производиться одновременно с другими строительными работами, в частности связанными с использованием открытого пламени (газоэлектросварка и др.).

Расход композиции составляет от 0.15 до 0.6 л/м2 в зависимости от пористости и влажности обрабатываемого материала.

Меры безопасности

При нанесении "НЕОГАРД-2" необходимо использовать резиновые или полиэтиленовые перчатки, а при работе с распылителем – дополнительно респиратор и плотно прилегающие защитные очки.

Кратковременный контакт композиции с неповрежденной кожей не представляет опасности, но все же следует как можно быстрее смыть водой случайно попавший на кожу гидрофобизатор. При попадании композиции в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством чистой холодной воды, при продолжении болезненных симптомов обратиться к врачу. Абсолютно недопустимо попадание "НЕОГАРД-2" в рот и желудок.

* - производитель НПФ "НЕО+"; Россия, Санкт-Петербург, ул.Корабельная, 4;  www.neoplus.spb.ru