ПЛИТОНИТ  СиликатМастер

Сухая растворная смесь на цементной основе для кладки стен из силикатных блоков

Инструкция по применению

Область применения

Смесь предназначена для укладки силикатных блоков в помещениях с любым режимом влажности.

Толщина нанесения клеевого шва от 2 до 5 мм. Оптимальная толщина клеевого шва – 2-3 мм.

Максимальная фракция наполнителя – 0,63 мм. Температура клеевого шва в процессе эксплуатации – до +60ºС.

Расход материала

| Размер блока | 25 кг сухой смеси для укладки, блоков (при толщине кладочного шва) |
| --- | --- |
|  | 2,0 мм | 2,5 мм | 3,0 мм | 3,5 мм | 4,0 мм | 4,5 мм | 5,0 мм |
| 500х250х80 мм | 79 | 73 | 61 | 52 | 46 | 41 | 37 |
| 300х198х130 мм | 73 | 68 | 56 | 48 | 42 | 38 | 34 |
| 300х198х80 мм | 120 | 111 | 94 | 82 | 70 | 62 | 55 |

Расход материала указан при работе по ровной поверхности блока, без учета потерь и может меняться в зависимости неровности основания и профессиональных навыков исполнителя работ.

Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +5°С до +30°С. Температура растворной смеси в процессе проведения работ – от +10°С до +30°С.

Швы кладки при производстве работ необходимо защищать от быстрого высыхания и атмосферных воздействий.

Подготовка основы

Поверхности блоков должны быть прочными, очищенными от грязи, пыли, масел, жиров, всех видов красок и клеев.

Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой кладочной смеси требуется 0,18-0,22 л воды (4,5-5,5 л на 25 кг). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При повторном перемешивании разрешается добавление воды до максимального значения вышеуказанного соотношения. Время использования готовой растворной смеси – не более 4 часов.

Для проведения работ при температуре воздуха от +5(С до -12(С в растворную смесь необходимо добавить противоморозную добавку ПЛИТОНИТ-Актив АнтиМороз:

- 0,3 л добавки на 25 кг сухой смеси при температуре от +5°С до -5°С

- 0,6 л добавки на 25 кг сухой смеси при температуре от -5°С до -12°С

Порядок работы

Готовую растворную смесь равномерно нанести на вертикальную и горизонтальную поверхность соседних уже приклеенных блоков с помощью шпателя. Затем на растворную смесь уложить блок и откорректировать его положение до истечения времени корректировки. Уплотняются и корректируются блоки при помощи резиновой киянки и уровня. Блок необходимо уложить в течение не более 10 минут после нанесения растворной смеси на основание. Время корректировки приклеенных блоков и плит не более 10 минут с момента нанесения клеевого шва (в зависимости от температуры, влажности и скорости воздуха).

Для обеспечения прочного соединения блоков в места стыков наносите растворную смесь в таком количестве, чтобы при соединении блоков из шва вытекал небольшой ее избыток, который следует немедленно удалить при помощи шпателя, а шов загладить. Монтаж следует выполнять в несколько этапов по 4-5 рядов, давая затвердеть растворной смеси в течение 1 суток.

Внимание

В процессе производства работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Запрещается дополнительное введение  воды в готовую растворную смесь.

При выполнении работ используйте перчатки.

Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Условия транспортирования и хранения

Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям ГОСТ 28013-98  при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2001.

Продукция  разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф<370 Бк/кг, I класс материалов по СанПиН 2.6.1.2523–09 (НРБ-99/2009).

Служба потребителей:

ООО «Эм-Си Баухеми»

Россия, 197373, Санкт-Петербург,

пр. Авиаконструкторов, 35, корп. 4

Тел.: (812) 327-44-45

www.plitonit.ru

e-mail:  info@mc-bauchemie.ru

Технические характеристики

| Максимальная фракция наполнителя | 0,63 мм |
| --- | --- |
| Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси | 0,18-0,22 л 4,5-5,5 л |
| Открытое время работы по укладке блока | не более 10 минут |
| Время использования готовой растворной смеси | не более 4 часа |
| Прочность сцепления с основанием | > 0,5 МПа |
| Прочность раствора на сжатие | > 5 МПа |
| Марка по морозостойкости | не менее F100 |